项目公示信息

项目名称：沥青路面施工质量过程控制技术及工程应用

完成单位：长安大学，陕西省交通建设集团公司，陕西高速机械化工程有限公司，陕西省宝汉高速公路建设管理有限公司

主要完成人：沙爱民，李伟，孙朝云，王超凡，胡力群，马峰，秦雯，郝雪丽，范建华，刘武斌，赵德强

项目简介：

沥青路面是由沥青材料粘结矿质集料而修筑的面层与各类基层和垫层所组成的一种路面结构。沥青路面因其表面平整、行车舒适、耐磨性好、噪声低、施工期短、养护维修简便、适宜于分期修建等优点得到了广泛应用。沥青路面工作在复杂的荷载应力与环境条件下，沥青路面发生破损的原因包括内因（材料、结构）与外因（荷载、自然气候、水文地质）以及施工工艺等。为了预防沥青路面发生早期损害，应该对施工质量进行严格的过程控制。

沥青混合料中粗集料和细集料的形态特征对路面结构的工程特性具有显著影响，集料颗粒的形状、棱角性以及纹理等对沥青路面的耐久性、工作性、抗剪切性能、张力、粘结能力、疲劳等有影响。集料颗粒形态特征的提取与评价是保障沥青路面性能的基础。沥青混合料生产过程中矿料级配具有一定的变异性，级配的严重偏离会导致沥青路面施工质量降低，矿料级配的检测对所生产的沥青混合料的质量具有重要作用。此外，碾压成型的沥青混合料组成分析是评价沥青路面施工质量的一个重要手段。为了保障沥青路面的路用性能，需要对沥青混合料的材料选择、生产以及成型等环节实施严格的质量过程控制。当前矿质集料颗粒的形态特征的试验检测方法多为依靠人工的间接检测方法，缺乏对集料颗粒形态特征直接客观的评价，并且试验检测过程耗时较长，具有滞后性。通过筛分试验检测矿质混合料级配的过程耗时较长，不能及时反馈到沥青混合料生产过程，可能导致某一时间内生产的沥青混合料质量下降。通过抽提筛分等试验方法检测成型的沥青混合料的组成耗时、费力，检测结果的有效性严重依赖于试验人员的操作水平。

针对以上情况，交通部于2008年批准“基于图像处理的路面材料设计与施工质量检测技术研究”项目。项目组利用数字图像处理技术对沥青路面材料从原材料的选取、沥青混合料的生产以及成型等不同施工环节的路面材料质量进行检测，实现了集料颗粒的形态特征检测、矿质混合料图像实时采集与处理、沥青混合料级配组成以及矿粉含量检测，为沥青混合料的材料选择、生产以及成型等环节的质量过程控制提供了有效手段。

项目取得的研究成果主要表现在以下几个方面：

1．设计了矿质集料颗粒静态图像多功能采集平台，可以实现消除自然光、突出集料颗粒的边缘特征等处理目的，能够进行集料颗粒静态图像的采集，从而定量评价集料颗粒的形态特征。为了消除自然光的干扰，可以通过使用上部的LED灯阵列以及暗室来进行图像采集；为了突出集料颗粒的边缘特征，可以开启底部的LED面光源，实现集料颗粒的背光采集。

2．构建了矿质混合料实时图像检测系统，能够在施工现场连续采集跌落状态的矿质混合料图像，不失真、实时地获取集料颗粒的形态特征和级配信息，从而能够实时获取沥青混合料的级配状况信息。利用线阵摄像机与条形激光光源构建的矿质混合料实时图像检测系统，能够在不受自然光干扰的情况下连续采集跌落状态的矿质混合料图像，实现矿质混合料图像不失真的实时采集与分析，得到矿质混合料图像中各个集料颗粒的形态特征，通过光纤远距离传输到控制台生成级配信息并反馈到沥青混合料生产过程，提高沥青混合料的生产质量。

3．提出了适合于矿质混合料实时图像采集与处理的高效算法。针对由相机背景噪声以及机器震动所引入的背景条纹噪声的特点，利用最小值统计排序滤波技术设计了专用的背景噪声去除算法；设计了算法及数据结构简洁、易于实现的基于扫描线的区域增长算法，快速稳定地实现了集料颗粒分割，有利于后续的集料颗粒形态特征提取。

4．设计了沥青路面芯样图像采集平台，结合图像分析级配与差分修正参数可以获得集料级配信息。设计了沥青路面芯样图像采集平台，能够采集满足后续处理要求的不失真图像。利用数字图像处理技术，通过采集分析已知级配的沥青混合料数字图像，得到利用图像分析方法检测级配与已知级配的差分修正参数。在后续的同一级配生产摊铺的沥青混合料图像的级配特征识别与分析中，通过将图像法分析级配与差分修正参数对应相加得到最终的检测级配。

5．利用图像的比色法实现了沥青混合料矿粉含量分析。分析已知粉胶比沥青胶浆图像建立基准比色表，分析已知沥青和矿粉类型、未知矿粉含量的沥青混合料数字图像得到沥青胶浆部分图像的归一直方图并与基准比色表中的归一直方图特征进行对比来分析沥青混合料的矿粉含量。

研究成果提出了基于图像的集料颗粒形态特征的定量评价技术、矿质混合料级配在线检测技术、沥青混合料组成评价方法以及矿粉含量分析方法，同时获得了相应的知识产权。项目成果在陕西、安徽等省得到应用，工程实践表明，采用集料颗粒形态特征评价方法，能够快速客观的评价集料颗粒形态特征；采用矿质混合料级配在线检测技术，能够实时检测矿质集料级配变化，为保障沥青混合料生产质量提供客观依据；成型沥青混合料组成的图像检测方法，能够快速实现沥青混合料矿料级配、矿粉含量的测定，为沥青路面施工质量检测提供了新手段。

课题完成研究报告6册，共发表相关学术论文12篇（EI引用9篇）；获得发明专利5项，实用新型专利5项，软件著作权11项。

主要知识产权证明目录：

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家发明专利 | 用于集料级配检测的数字化成像采集系统及其采集方法 | 中国 | ZL201010248521.0 | 2012-05-30 | 第965315号 | 长安大学 |  |
| 国家发明专利 | 一种集料级配实时检测的图像采集系统 | 中国 | ZL201010126619.9 | 2012-03-07 | 第919404号 | 长安大学 |  |
| 国家发明专利 | 一种集料级配实时检测方法和图像采集系统 | 中国 | ZL201010126806.7 | 2011-08-31 | 第833784号 | 长安大学 |  |
| 国家发明专利 | 基于数字图像的集料级配实时检测方法 | 中国 | ZL201010126620.1 | 2011-08-10 | 第820717号 | 长安大学 |  |
| 国家发明专利 | 一种检测沥青混合料中矿粉含量方法及装置 | 中国 | ZL200810100449.X | 2011-05-04 | 第771415号 | 长安大学 |  |
| 实用新型专利 | 用于矿质混合料级配三维检测的数据自动采集系统 | 中国 | ZL201320056277.7 | 2013-08-07 | 第3085162号 | 长安大学 |  |
| 实用新型专利 | 生产现场集料三维检测的实时数据采集系统 | 中国 | ZL201320056448.6 | 2013-08-07 | 第3084688号 | 长安大学 |  |
| 实用新型专利 | 一种用于集料级配现场检测的抗干扰成像采集系统 | 中国 | ZL201120348164.5 | 2012-05-30 | 第2213201号 | 长安大学 |  |
| 实用新型专利 | 一种用于矿质混合料的图像采集装置 | 中国 | ZL201120098706.8 | 2011-08-31 | 第1914310号 | 长安大学 |  |
| 实用新型专利 | 一种用于集料级配实时检测的图像去阴影采集装置 | 中国 | ZL201020286888.7 | 2011-03-16 | 第1722410号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 基于三维数据集料检测系统V1.0 | 中国 | 2014SR139716 | 2014-09-17 | 软著登字 第0808956号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 现场集料数字图像去噪软件V1.0 | 中国 | 2012SR017802 | 2012-03-07 | 软著登字 第0385838号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 沥青混合料级配自动检测系统V1.0 | 中国 | 2011SR090175 | 2011-12-05 | 软著登字 第0553849号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 基于数字图像的集料级配分析软件V1.0 | 中国 | 2011SR067284 | 2011-09-20 | 软著登字 第0330958号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 基于多线程的集料图像采集软件V1.0 | 中国 | 2011SR067340 | 2011-09-20 | 软著登字 第0331014号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 集料数字图像分割软件V1.0 | 中国 | 2011SR062250 | 2011-09-01 | 软著登字 第0325924号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 沥青混合料级配模拟数据生成系统V1.0 | 中国 | 2011SR051302 | 2011-07-2 | 软著登字 第0314976号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 沥青混合料级配数据管理系统V1.0 | 中国 | 2011SR051305 | 2011-07-25 | 软著登字 第0314979号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 沥青混合料级配数据统计分析显示V1.0 | 中国 | 2011SR050751 | 2011-07-21 | 软著登字 第0314425号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 沥青混合料集料图像采集系统V1.0 | 中国 | 2010SR063418 | 2010-11-26 | 软著登字 第0251691号 | 长安大学 |  |
| 计算机软件著作权 | 沥青混合料数字图像处理系统软件 V1.0 | 中国 | 2009SR07195 | 2009-02-23 | 软著登字 第133374号 | 长安大学 |  |