附表2：

沥青比对试验标准值及试验允许误差表

| 允许误差及范围 试验项目 | 标准值 | 允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃ 5S 100g）（0.1mm） | 67.9 | ±8％ |
| 软化点(R&B) (℃) | 47.7 | ±4℃ |
| 15℃ 延度 （cm） | >100 | 不于小标准值 |
| 含蜡量(蒸馏法)（℃） | 1.2 | ±8％ |
| 闪点 ℃ | 334.2 | ±16℃ |
| 薄膜加热质量损失（%） | 0.06 | ±0.16％ |