沥青比对试验标准值及试验允许误差表

| 允许误差及范围 试验项目 | 标准值 |  | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃ 5S 100g）（0.1mm） | 1-12 | 84 | ±8％ |
|  | 13-25 | 67 |  |
|  | 26-39 | 65 |  |
| 软化点(R&B) (℃) | 1-12 | 46.8 | ±4℃ |
|  | 13-25 | 47 |  |
|  | 26-39 | 48.5 |  |
| 15℃ 延度 （cm） | 1-12 | 150 | 不小于标准值 |
|  | 13-25 | 150 |  |
|  | 26-39 | 150 |  |
| 闪点 ℃ | 1-12 | 336 | ±16℃ |
|  | 13-25 | 290 |  |
|  | 26-39 | 340 |  |
| 薄膜加热质量损失（%） | 1-12 | 0.03 | ±0.16％ |
|  | 13-25 | 0.18 |  |
|  | 26-39 | 0.05 |  |