| 附件5： 2006年陕西省交通基本建设工程质量监督站沥青能力比对试验汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参加单位 | 样品 代码 | 比 对 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定 结果 |
|  |  |  | 针入度 （25℃ 5S100g）（0.1mm） | 重复性 误差 （%） | 评价 | 软化点 (R&B) (℃) | 绝对 误差 (℃) | 评价 | 15℃ 延度 （cm） | 评价 | 闪点 ℃ | 绝对 误差 (℃) | 评价 | 含蜡量 (蒸馏法) ℃ | 绝对 误差 (%) | 评价 | 薄膜加热 质量损失 （%） | 绝对 误差 (%) | 评价 |  |
|  |  |  |  |  | 允许差 (±8%) |  |  | 允许差 （±4℃） |  |  |  |  | 允许差 (±16℃) |  |  | 允许差 (±1.0℃) |  |  | 允许差 (±0.16%) |  |
| 1 | 商洛顺通道路工程 有限责任公司试验室 | B-4 | 62 | -9.1 | 不合格 | 48.5 | 0.8 | 合格 | ＞100 | 合格 | 260 | -74 | 不合格 | --- | --- | 没有做 | -0.15 | -0.21 | 不合格 | 不满意 |
| 2 | 商洛市交通建设工程 试验检测中心 | A-3 | 78 | 13.8 | 不合格 | 46.0 | -1.7 | 合格 | ＞100 | 合格 | 347.0 | 13 | 合格 | --- | --- | 没有做 | -0.01 | -0.07 | 合格 | 不满意 |
| 3 | 宝鸡市真信工程检测 有限责任公司 | B-1 | 62 | -9.1 | 不合格 | 47.5 | -0.2 | 合格 | ＞100 | 合格 | 266 | -68 | 不合格 | 1.6 | 0.4 | 合格 | -0.10 | -0.16 | 合格 | 不满意 |
| 4 | 宝鸡市公路工程试验检测中心 | E-3 | 60 | -12.4 | 不合格 | 47 | -0.7 | 合格 | ＞100 | 合格 | 363 | 29 | 不合格 | 4.7 | 3.5 | 不合格 | 0.16 | 0.10 | 合格 | 不满意 |
| 5 | 陕西省汉中公路管理局 中心试验室 | A-4 | 72 | 5.9 | 合格 | 48.0 | 0.3 | 合格 | ＞200 | 合格 | 348 | 14 | 合格 | 1.2 | 0 | 合格 | 0.06 | 0.00 | 合格 | 满意 |
| 6 | 陕西高速公路工程 试验检测有限公司 | D-4 | 68 | 0.1 | 合格 | 49.0 | 1.3 | 合格 | ＞150 | 合格 | 331 | -3 | 合格 | 1.5 | 0.3 | 合格 | 0.08 | 0.02 | 合格 | 满意 |
| 7 | 陕西省安康新宇交通工程 监理有限公司中心试验室 | D-3 | 76 | 11.3 | 不合格 | 48 | 0.3 | 合格 | ＞200 | 合格 | --- | --- | 没有做 | --- | --- | 没有做 | --- | --- | 没有做 | 不满意 |
| 8 | 宝鸡市交通建设工程 试验检测中心 | C-5 | 76 | 11.3 | 不合格 | 47.0 | -0.7 | 合格 | ＞100 | 合格 | 354 | 20 | 不合格 | --- | --- | 没有做 | 0.1 | 0.04 | 合格 | 不满意 |
| 9 | 西安通途公路工程 试验检测站 | C-3 | 64 | -5.9 | 合格 | 47 | -0.7 | 合格 | 145 | 合格 | 331 | -3 | 合格 | --- | --- | 没有做 | 0.045 | -0.02 | 合格 | 满意 |
| 10 | 陕西恒通工程咨询有限 责任公司试验检测中心 | A-7 | 68 | 0.1 | 合格 | 48.0 | 0.3 | 合格 | ＞100 | 合格 | 344 | 10 | 合格 | 1.0 | -0.2 | 合格 | 0.08 | 0.02 | 合格 | 满意 |
| 11 | 榆林交通工程试验检测中心 | E-2 | 74 | 8.6 | 不合格 | 48.5 | 0.8 | 合格 | ＞100 | 合格 | 286 | -48 | 不合格 | --- | --- | 没有做 | 0.02 | -0.04 | 合格 | 不满意 |
| 12 | 陕西路桥集团有限公司 试验检测中心 | D-6 | 69 | 1.6 | 合格 | 47.0 | -0.7 | 合格 | ＞100 | 合格 | 346 | 12 | 合格 | 0.9 | -0.3 | 合格 | 0.04 | -0.02 | 合格 | 满意 |
| 13 | 中交第一公路勘察设计研究院 科研试验检测中心 | E-5 | 74.4 | 9.1 | 不合格 | 48.9 | 1.2 | 合格 | ＞150 | 合格 | 342 | 8 | 合格 | 1.5737 | 0.4 | 合格 | 0.0798 | 0.02 | 合格 | 不满意 |
| 14 | 陕西省铜川公路管理局 中心试验室 | B-3 | 66.0 | -2.8 | 合格 | 49.0 | 1.3 | 合格 | ＞100 | 合格 | 314.8 | -19.2 | 不合格 | --- | --- | 没有做 | -0.04 | -0.10 | 合格 | 较满意 |
| 15 | 陕西省商洛公路管理局 中心试验室 | D-5 | 48.0 | -34.3 | 不合格 | 47.0 | -0.7 | 合格 | ＞150 | 合格 | 270.3 | -63.7 | 不合格 | --- | --- | 没有做 | 0.06 | 0.00 | 合格 | 不满意 |
| 16 | 渭南市交通工程试验检测中心 | D-7 | 62.8 | -7.8 | 合格 | 47.0 | -0.7 | 合格 | ＞150 | 合格 | 333 | -1 | 合格 | --- | --- | 没有做 | 0.05 | -0.01 | 合格 | 满意 |
| 17 | 中铁二十一局集团第三工程 有限公司计量测试中心 | B-6 | 67 | -1.3 | 合格 | 46 | -1.7 | 合格 | ＞100 | 合格 | 344 | 10 | 合格 | --- | --- | 没有做 | -0.05 | -0.11 | 合格 | 满意 |
| 18 | 中铁七局第三工程有限公司 公路工程试验检测中心 | B-2 | 66 | -2.8 | 合格 | 49 | 1.3 | 合格 | ＞100 | 合格 | 345 | 11 | 合格 | --- | --- | 没有做 | 0.00 | -0.06 | 合格 | 满意 |
| 19 | 陕西省公路勘察设计院试验 检测研究中心 | A-2 | 78 | 13.8 | 不合格 | 49.5 | 1.8 | 合格 | ＞200 | 合格 | 354 | 20 | 不合格 | 1.7 | 0.5 | 合格 | 0.1 | 0.04 | 合格 | 不满意 |
| 20 | 安康市交通工程试验检测中心 | D-2 | 77.0 | 12.6 | 不合格 | 48.0 | 0.3 | 合格 | ＞150 | 合格 | 346 | 12 | 合格 | --- | --- | 没有做 | 0.04 | -0.02 | 合格 | 不满意 |
| 21 | 安康公路管理局试验检测中心 | B-5 | 63.5 | -6.7 | 合格 | 50.0 | 2.3 | 合格 | ＞200 | 合格 | 344 | 10 | 合格 | --- | --- | 没有做 | 0.06 | 0.00 | 合格 | 满意 |
| 22 | 陕西交通职业技术学院 公路工程试验检测中心 | B-7 | 63 | -7.5 | 合格 | 47.0 | -0.7 | 合格 | ＞100 | 合格 | 346 | 12 | 合格 | 1.2 | 0 | 合格 | 0.10 | 0.04 | 合格 | 满意 |
| 23 | 渭南科发公路工程监理 有限责任公司试验室 | E-8 | 66 | -2.8 | 合格 | 46.0 | -1.7 | 合格 | ＞100 | 合格 | 340 | 6 | 合格 | --- | --- | 没有做 | 0.28 | 0.22 | 不合格 | 较满意 |
| 24 | 中铁一局集团有限公司公路 工程试验检测中心 | C-6 | 66.9 | -1.5 | 合格 | 49.3 | 1.6 | 合格 | ＞150 | 合格 | 322 | -12 | 合格 | --- | --- | 没有做 | 0.1 | 0.04 | 合格 | 满意 |
| 25 | 西安公路交通大学 公路工程检测中心 | C-1 | 66.4 | -2.2 | 合格 | 47.6 | -0.1 | 合格 | ＞150 | 合格 | 322 | -12 | 合格 | 1.7 | 0.5 | 合格 | 0.073 | 0.01 | 合格 | 满意 |
| 26 | 中铁二十局集团有限公司 中心试验室 | C-7 | 69 | 1.6 | 合格 | 48.0 | 0.3 | 合格 | ＞100 | 合格 | 362 | 28 | 不合格 | 1.0 | -0.2 | 合格 | -0.08 | -0.14 | 合格 | 较满意 |
| 27 | 中铁一局第一工程 试验检测中心 | C-8 | 63.3 | -7.0 | 合格 | 46.6 | -1.1 | 合格 | 150 | 合格 | 312 | -22 | 不合格 | --- | --- | 没有做 | -0.04 | -0.10 | 合格 | 较满意 |
| 28 | 西安公路研究所公路工程 试验检测中心 | B-8 | 68 | 0.1 | 合格 | 48.0 | 0.3 | 合格 | ＞200 | 合格 | 333 | -1 | 合格 | 0.8 | -0.4 | 合格 | 0.02 | -0.04 | 合格 | 满意 |
| 29 | 延安交通工程试验检测中心 | E-1 | 68 | 0.1 | 合格 | 49.0 | 1.3 | 合格 | ＞100 | 合格 | 335 | 1 | 合格 | 1.10 | -0.1 | 合格 | 0.05 | -0.01 | 合格 | 满意 |
| 30 | 汉中市交通建设工程 试验检测中心 | A-6 | 69 | 1.6 | 合格 | 47.0 | -0.7 | 合格 | ＞100 | 合格 | 361 | 27 | 不合格 | 2.1 | 0.9 | 合格 | 0.1 | 0.04 | 合格 | 较满意 |
| 31 | 榆林市公路工程 试验检测中心 | D-1 | 81.0 | 17.6 | 不合格 | 50.8 | 3.1 | 合格 | ＞150 | 合格 | 332 | -2 | 合格 | 1.3 | 0.1 | 不合格 | 0.05 | -0.01 | 合格 | 不满意 |