| 附件6： 2006年陕西省交通基本建设工程质量监督站水泥能力比对试验汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参加单位 | 样品代码 | 比 对 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定 结果 |
|  |  |  | 细度（%） (精确至0.1) | 绝对 误差 (%) | 评价 | 标准稠度用 水量（%） | 相对误差(%) | 评价 | 凝结时间（min） |  |  |  |  |  | 安定性 | 评价 | 抗折强度(Mpa) (精确至0.1) |  |  |  |  |  | 抗压强度(Mpa) (精确至0.1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初凝 | 绝对误差(min) | 评价 | 终凝 | 绝对误差(min) | 评价 |  |  | 3天(X) | 相对 误差(%) | 评价 | 28天（X） | 相对 误差(%) | 评价 | 3天（X） | 相对 误差(%) | 评价 | 28天 （X） | 相对 误差 (%) | 评价 |  |
|  |  |  |  |  | 允许差 (±1.5%) |  |  | 允许差 (±5%) |  |  | 允许差 (±20min) |  |  | 允许差 (±45min) |  |  |  |  | 允许差 (±9%) |  |  | 允许差 (±9%) |  |  | 允许差 (±7%) |  |  | 允许差 (±7%) |  |
| 1 | 商洛顺通道路工程 有限责任公司试验室 | B4 | 1.8 | 0.2 | 合格 | 26.6 | --- | 不规范 | 149 | -21 | 不合格 | 199 | -24 | 合格 | 合格 | 合格 | 5.3 | 1.9 | 合格 | 8.2 | -4.7 | 合格 | 25.6 | 0.0 | 合格 | 42.8 | -18.9 | 不合格 | 较满意 |
| 2 | 商洛市交通建设工程 试验检测中心 | A3 | 1.7 | 0.1 | 合格 | 27.6 | 2.2 | 合格 | 175 | 5 | 合格 | 265 | 42 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.0 | -23.1 | 不合格 | 8.0 | -7.0 | 合格 | 19.8 | -22.7 | 不合格 | 46.5 | -11.9 | 不合格 | 较满意 |
| 3 | 宝鸡市真信工程检测 有限责任公司 | B1 | 1.8 | 0.2 | 合格 | 26.8 | -0.7 | 合格 | 164 | -6 | 合格 | 239 | 16 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.9 | -5.8 | 合格 | 9.4 | 9.3 | 不合格 | 21.6 | -15.6 | 不合格 | 50.2 | -4.9 | 合格 | 较满意 |
| 4 | 宝鸡市公路工程 试验检测中心 | E3 | 1.7 | 0.1 | 合格 | 27.4 | 1.5 | 合格 | 210 | 40 | 不合格 | 265 | 42 | 合格 | 合格 | 合格 | 3.8 | -26.9 | 不合格 | 8.4 | -2.3 | 合格 | 20.1 | -21.5 | 不合格 | 49.0 | -7.2 | 不合格 | 不满意 |
| 5 | 陕西省汉中公路管理局 中心试验室 | A4 | 1.5 | -0.1 | 合格 | 27.2 | 0.7 | 合格 | 173 | 3 | 合格 | 233 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.0 | -23.1 | 不合格 | 8.1 | -5.8 | 合格 | 18.8 | -26.6 | 不合格 | 48.4 | -8.3 | 不合格 | 较满意 |
| 6 | 陕西高速公路工程 试验检测有限公司 | E7 | 1.8 | 0.2 | 合格 | 27.3 | 1.1 | 合格 | 176 | 6 | 合格 | 222 | -1 | 合格 | 合格 | 合格 | 5.0 | -3.8 | 合格 | 8.7 | 1.2 | 合格 | 24.9 | -2.7 | 合格 | 51.1 | -3.2 | 合格 | 满意 |
| 7 | 陕西省安康新宇交通 工程监理有限公司 中心试验室 | D3 | 1.6 | 0 | 合格 | 27.2 | 0.7 | 合格 | 210 | 40 | 不合格 | 260 | 37 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.3 | -17.3 | 不合格 | 8.3 | -3.5 | 合格 | 21.3 | -16.8 | 不合格 | 48.3 | -8.5 | 不合格 | 不满意 |
| 8 | 宝鸡市交通建设工程 试验检测中心 | C5 | 1.9 | 0.3 | 合格 | 27.0 | 0.0 | 合格 | 198 | 28 | 不合格 | 253 | 30 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.3 | -17.3 | 不合格 | 7.6 | -11.6 | 不合格 | 20.7 | -19.1 | 不合格 | 49.4 | -6.4 | 合格 | 不满意 |
| 9 | 西安通途公路工程 试验检测站 | C3 | 2.2 | 0.6 | 合格 | --- | --- | 没有做 | 217 | 47 | 不合格 | 287 | 64 | 不合格 | 合格 | 合格 | 4.4 | -15.4 | 不合格 | 8.4 | -2.3 | 合格 | 20.0 | -21.9 | 不合格 | 44.6 | -15.5 | 不合格 | 不满意 |
| 10 | 陕西恒通工程咨询有限 责任公司试验检测中心 | A5 | 1.7 | 0.1 | 合格 | 27.1 | 0.4 | 合格 | 187 | 17 | 合格 | 246 | 23 | 合格 | 1.5 | 不规范 | 4.6 | -11.5 | 不合格 | 7.9 | -8.1 | 合格 | 22.6 | -11.7 | 不合格 | 50.5 | -4.4 | 合格 | 较满意 |
| 11 | 榆林交通工程 试验检测中心 | E2 | 2.5 | 0.9 | 合格 | 26.6 | -1.5 | 合格 | 207 | 37 | 不合格 | 407 | 184 | 不合格 | 合格 | 合格 | 5.3 | 1.9 | 合格 | 9.7 | 12.8 | 不合格 | 24.5 | -4.3 | 合格 | 47.1 | -10.8 | 不合格 | 不满意 |
| 12 | 陕西路桥集团有限公司 试验检测中心 | D6 | 1.7 | 0.1 | 合格 | 27.1 | 0.4 | 合格 | 172 | 2 | 合格 | 226 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.9 | -5.8 | 合格 | 8.8 | 2.3 | 合格 | 24.8 | -3.1 | 合格 | 55.3 | 4.7 | 合格 | 满意 |
| 13 | 中交第一公路勘察设计 研究院科研试验检测中心 | E6 | 1.4 | -0.2 | 合格 | 26 | -3.7 | 合格 | 182 | 12 | 合格 | 235 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.4 | -15.4 | 不合格 | 8.4 | -2.3 | 合格 | 22.8 | -10.9 | 不合格 | 52.1 | -1.3 | 合格 | 较满意 |
| 14 | 陕西省铜川公路管理局 中心试验室 | B3 | 1.9 | 0.3 | 合格 | 26.3 | -2.6 | 合格 | 182 | 12 | 合格 | 242 | 19 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.9 | -5.8 | 合格 | 8.8 | 2.3 | 合格 | 26.3 | 2.7 | 合格 | 53.7 | 1.7 | 合格 | 满意 |
| 15 | 陕西省商洛公路管理局 中心试验室 | D5 | 2.8 | 1.2 | 合格 | 26.8 | --- | 不规范 | 180 | 10 | 合格 | 370 | 147 | 不合格 | 合格 | 合格 | 4.5 | -13.5 | 不合格 | 8.5 | -1.2 | 合格 | 21.5 | -16.0 | 不合格 | 43.4 | -17.8 | 不合格 | 不满意 |
| 16 | 渭南市交通工程 试验检测中心 | D7 | 2.1 | 0.5 | 合格 | 27.7 | 2.6 | 合格 | 186 | 16 | 合格 | 303 | 80 | 不合格 | 合格 | 合格 | 4.4 | -15.4 | 不合格 | 9.2 | 7.0 | 合格 | 22.2 | -13.3 | 不合格 | 55.0 | 4.2 | 合格 | 较满意 |
| 17 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司计量测试中心 | A6 | 1.9 | 0.3 | 合格 | 26.6 | -1.5 | 合格 | 195 | 25 | 不合格 | 266 | 43 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.1 | -21.2 | 不合格 | 9.8 | 14.0 | 不合格 | 21.4 | -16.4 | 不合格 | 52.3 | -0.9 | 合格 | 不满意 |
| 18 | 中铁七局第三工程有限公司公路工程试验检测中心 | B2 | 1.7 | 0.1 | 合格 | 26.6 | -1.5 | 合格 | 210 | 40 | 不合格 | 237 | 14 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5 | -13.5 | 不合格 | 8.4 | -2.3 | 合格 | 22.5 | -12.1 | 不合格 | 48.0 | -9.1 | 不合格 | 不满意 |
| 19 | 陕西省公路勘察设计院 试验检测研究中心 | A1 | 1.7 | 0.1 | 合格 | 27.3 | 1.1 | 合格 | 199 | 29 | 不合格 | 249 | 26 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5 | -13.5 | 不合格 | 8.5 | -1.2 | 合格 | 23.2 | -9.4 | 不合格 | 49.3 | -6.6 | 合格 | 较满意 |
| 20 | 安康市交通工程 试验检测中心 | B6 | 1.6 | 0 | 合格 | 26.6 | -1.5 | 合格 | 165 | -5 | 合格 | 249 | 26 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.4 | -15.4 | 不合格 | 9.3 | 8.1 | 合格 | 26.9 | 5.1 | 合格 | 59.2 | 12.1 | 不合格 | 较满意 |
| 21 | 安康公路管理局 试验检测中心 | B5 | 1.7 | 0.1 | 合格 | 27.6 | 2.2 | 合格 | 176 | 6 | 合格 | 235 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.6 | -11.5 | 不合格 | 9.1 | 5.8 | 合格 | 21.4 | -16.4 | 不合格 | 51.8 | -1.9 | 合格 | 较满意 |
| 22 | 陕西交通职业技术学院 公路工程试验检测中心 | B7 | 1.5 | -0.1 | 合格 | 27.6 | 2.2 | 合格 | 200 | 30 | 不合格 | 275 | 52 | 不合格 | 1.5 | 不规范 | 4.3 | -17.3 | 不合格 | 8.0 | -7.0 | 合格 | 22.5 | -12.1 | 不合格 | 48.7 | -7.8 | 不合格 | 不满意 |
| 23 | 渭南科发公路工程监理 有限公司试验室 | E8 | 1.6 | 0 | 合格 | 27.5 | 1.9 | 合格 | 136 | -34 | 不合格 | 296 | 73 | 不合格 | 无弯曲 无裂缝 | 不规范 | 5.1 | -1.9 | 合格 | 9.1 | 5.8 | 合格 | 27.2 | 6.2 | 合格 | 54.8 | 3.8 | 合格 | 较满意 |
| 24 | 中铁一局集团有限公司公路工程试验检测中心 | C6 | 1.5 | -0.1 | 合格 | 27.1 | 0.4 | 合格 | 161 | -9 | 合格 | 215 | -8 | 合格 | 1.5 | 不规范 | 4.4 | -15.4 | 不合格 | 8.9 | 3.5 | 合格 | 21.3 | -16.8 | 不合格 | 48.5 | -8.1 | 不合格 | 不满意 |
| 25 | 西安公路交通大学 公路工程检测中心 | C1 | 2.0 | 0.4 | 合格 | 26.8 | -0.7 | 合格 | 184 | 14 | 合格 | 251 | 28 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.0 | -23.1 | 不合格 | 9.3 | 8.1 | 合格 | 17.0 | -33.6 | 不合格 | 49.1 | -7.0 | 合格 | 较满意 |
| 26 | 中铁二十局集团有限 公司中心试验室 | D2 | 1.8 | 0.2 | 合格 | 26.3 | -2.6 | 合格 | 203 | 33 | 不合格 | 268 | 45 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.3 | -17.3 | 不合格 | 9.0 | 4.7 | 合格 | 20.5 | -19.9 | 不合格 | 46.2 | -12.5 | 不合格 | 不满意 |
| 27 | 中铁一局第一工程 试验检测中心 | C8 | 1.5 | -0.1 | 合格 | 26.7 | -1.1 | 合格 | 150 | -20 | 合格 | 235 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.1 | -21.2 | 不合格 | 8.6 | 0.0 | 合格 | 21.6 | -15.6 | 不合格 | 46.5 | -11.9 | 不合格 | 较满意 |
| 28 | 西安公路研究所公路 工程试验检测中心 | A8 | 1.72 | 0.1 | 合格 | 27.3 | 1.1 | 合格 | 206 | 36 | 不合格 | 246 | 23 | 合格 | 0.4 | 不规范 | 4.2 | -19.2 | 不合格 | 9.0 | 4.7 | 合格 | 21.0 | -18.0 | 不合格 | 51.7 | -2.1 | 合格 | 不满意 |
| 29 | 延安交通工程 试验检测中心 | E1 | 1.6 | 0 | 合格 | 30.0 | 11.1 | 不合格 | 238 | 68 | 不合格 | 297 | 74 | 不合格 | 0.2 | 不规范 | 3.8 | -26.9 | 不合格 | 8.3 | -3.5 | 合格 | 21.4 | -16.4 | 不合格 | 46.4 | -12.1 | 不合格 | 不满意 |
| 30 | 榆林市公路工程 试验检测中心 | D1 | 2.0 | 0.4 | 合格 | 25.9 | -4.1 | 合格 | 169 | -1 | 合格 | 217 | -6 | 合格 | 合格 | 合格 | 5.9 | 13.5 | 合格 | 8.8 | 2.3 | 合格 | 26.2 | 2.3 | 合格 | 47.48 | -10.1 | 不合格 | 较满意 |