附表1：

水泥比对试验标准值及试验允许误差表

| 允许误差及范围 试验项目 |  | 标准值 | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥细度（％） |  | 1.6 | ±1.5% |
| 标准稠度用水量（％） |  | 27.0 | ±5％ |
| 凝结时间（min） | 初凝时间 | 170 min | ±20min |
|  | 终凝时间 | 223 min | ±45min |
| 安定性 |  | 合格 |  |
| 抗折强度（MPa） | 3天 | 5.2 | ±9％ |
|  | 28 | 8.6 | ±9％ |
| 抗压强度（MPa） | 3天 | 25.6 | ±7％ |
|  | 28天 | 52.8 | ±7％ |