水泥比对试验复查标准值及试验允许误差表

| 标准值 |  |  |  | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥细度（％） |  |  | 0.6 | ±1.5% |
| 标准稠度用水量（％） |  |  | 28 | ±5％ |
| 凝结时间（min） | AB |  | 192 | ±20min |
|  | AB |  | 272 | ±45min |
| 安定性 |  |  | 合格 |  |
| 抗折强度（MPa） |  | 3天 | 5.3 | ±9％ |
|  |  | 28天 | 9.2 | ±9％ |
| 抗压强度（MPa） |  | 3天 | 27.1 | ±7％ |
|  |  | 28天 | 53.3 | ±7％ |

沥青比对试验复查标准值及试验允许误差表

| 允许误差及范围 试验项目 | 标准值 |  | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃ 5S 100g）（0.1mm） | 1#-17# | 70 | ±8％ |
| 软化点(R&B) (℃) | 1#-17# | 48.0 | ±4℃ |
| 15℃ 延度 （cm） | 1#-17# | >100 | <100时, ±30％ >100时,不小于标准值 |
| 闪点 ℃ | 1#-17# | 305 | ±16℃ |
| 薄膜加热质量损失（%） | 1#-17# | 0.03 | ±0.16％ |