附表1：

水泥比对试验标准值及试验允许误差表

| 标准值 |  |  |  |  |  | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥细度（％） |  |  | AB |  | 0.6 | ±1.5% |
|  |  |  | CDE |  | 0.5 |  |
| 标准稠度用水量（％） |  |  | AB |  | 26.6 | ±5％ |
|  |  |  | CDE |  | 27.3 |  |
| 凝结时间（min） | AB |  | AB |  | 205 | ±20min |
|  |  |  | CDE |  | 185 |  |
|  | AB |  | AB |  | 270 | ±45min |
|  |  |  | CDE |  | 235 |  |
| 安定性 |  |  | ABCDE |  | 合格 |  |
| 抗折强度（MPa） |  | 3天 | AB | 5.0 |  | ±9％ |
|  |  |  | CDE | 5.7 |  |  |
|  |  | 28天 | AB | 9.6 |  | ±9％ |
|  |  |  | CDE | 9.3 |  |  |
| 抗压强度（MPa） |  | 3天 | AB | 24.6 |  | ±7％ |
|  |  |  | CDE | 29.3 |  |  |
|  |  | 28天 | AB | 53.7 |  | ±7％ |
|  |  |  | CDE | 56.2 |  |  |

附表2：

沥青比对试验标准值及试验允许误差表

| 允许误差及范围 试验项目 | 标准值 |  | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃ 5S 100g）（0.1mm） | A1-C2 | 69 | ±8％ |
|  | C3-E4 | 87 |  |
| 软化点(R&B) (℃) | A1-C2 | 47.5 | ±4℃ |
|  | C3-E4 | 47.0 |  |
| 15℃ 延度 （cm） | A1-C2 | 75 | <100时, ±30％ >100时,不小于标准值 |
|  | C3-E4 | >100 |  |
| 闪点 ℃ | A1-C2 | 335 | ±16℃ |
|  | C3-E4 | 338 |  |
| 薄膜加热质量损失（%） | A1-C2 | 0.08 | ±0.16％ |
|  | C3-E4 | 0.06 |  |